## M.13.01.03

## BETON KONSTRUKCYJNY

1.Wstęp

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych z betonu w ramach inwestycji pn:

„PRZEBUDOWA ULICY OBJAZDOWEJ W KŁODZKU”.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego w ramach remontu przedmiotowego wiaduktu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z :

-	wykonaniem mieszanki betonowej

-	wykonaniem i rozbiórką deskowań i niezbędnych rusztowań

-	układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej

- pielęgnacją betonu.

W ramach dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę należy opracować projekt technologiczny dla całości robót betoniarskich na budowie oraz projekt rusztowań i deskowań dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiaduktu.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-M-00.00.00 oraz podanymi poniżej:

1.4.1.	Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody kruszywa  mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.	Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.3.	Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4.	Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5.	Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.6.	Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W8 ) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa , działającego na próbki betonowe.

1.4.7. 	Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

1.4.8.	Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  RbG.

1.4.9.	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG - wytrzymałość zapewniona  z 95% prawdopodobieństwem , uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm , wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją  projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.	Materiały

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich oraz " Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych" wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1990 r.

2.1.	Składniki mieszanki betonowej

    - Cement - wymagania i badania

2.1.1.1. Rodzaje cementu

# Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-30000 o następujących markach:

-	marki "45" - do klasy betonu B30, B45

-	marki "35" - do betonu klasy B25 i poniżej

2.1.1.2.	Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z " Wymaganiami......." wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych  wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

-	zawartość krzemianu trójwapniowego ( alitu )  C3S  -  50÷60%

-	zawartość glinianu trójwapniowego  C3A  - możliwie niska - do  7%

-	zawartość alkaliów  w przeliczeniu na  N2O  najwyżej 0,6 %

-	zawartość  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-	zawartość sumy ( C4AF + 2C3A )  ma być  mniejsza od  20%.

2.1.1.3.	 Świadectwo  jakości  cementu

Każda partia dostarczonego  cementu musi posiadać świadectwo jakości ( atest ) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań GDDP.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosów ) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.1.1.4.	Badania podstawowych parametrów cementu

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być podany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione  wg  normy  PN-88/B-30000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla  której  jest  atest  z  wynikami   badań  cementowni  - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

-	oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300

-	oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300.

Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:

Przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata:

-	dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego

-	początek wiązania najwcześniej po upływie  60 min.

-	koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.

-	dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego

-	początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min.

-	koniec wiązania najpóźniej po upływie  6 godz.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

-	wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm

-	wg próby na plackach - normalna.

Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących:

-	sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie . Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż  20% ciężaru cementu,  grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy w/w badania  wykażą niezgodność z normami, cement nie może     być  użyty do betonu.

2.1.1.5.	Magazynowanie i okres składowania

Dla cementu pakowanego (workowanego):

-	składy  otwarte  ( wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym   terenie zabezpieczone z boków  przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki  lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

Dla cementu luzem:

-	magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu  	luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości  	cementu  znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości  cementu, włazy   do   czyszczenia   oraz   klamry  na wewnętrznych ścianach ).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 	zanieczyszczeń.

Podłogi magazynów zamkniętych  powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania .

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

-	10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych

-	po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 	przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie

2.1.2.	Kruszywo

2.1.2.1.Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej:

-	Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze  zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

-	W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

-	W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5% , a nadziarna 10%.

-	Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

-	1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego

-	3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leżącymi 	w jednej   płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

-	Do betonu klasy B 25 i poniżej można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

-	Do betonów klas B 30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

-	Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem , że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, a wyniki badań spełniają poniższe wymagania ( dotyczy również grysów granitowych i bazaltowych ).

-	Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

-	zawartość pyłów mineralnych - do 1%

-	zawartość ziaren nieforemnych ( to jest wydłużonych i płaskich ) - do 20 %

-	wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%;

-	dla grysów bazaltowych i innych - do 8%

-	nasiąkliwość - do 1.2%

-	mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%

-	mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%

-	reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna wywoływać zwiększenia 	wymiarów liniowych ponad 0.1%

-	zawartość związków siarki - do 0.1%

-	zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%

-	zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od    wzorcowej.

-	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru , badana 	metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 , ogranicza się do 10%.

-	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii	 kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach  przewidzianych przez Inżyniera.

-	Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:

-	oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

-	oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16

-	oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

-	oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych

-	oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania  recepty roboczej betonu.

2.1.2.2.Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

-	do 0.25 mm	 - 14 ÷ 19%

-	do 0.50 mm	 - 33 ÷ 48%

-	do 1.00 mm	 - 57 ÷ 76%.

-	Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

-	zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%

-          reaktywność alkaliczna z cementem określona  wg	PN-78/B-06714/34 - nie     powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%

- zawartość związków siarki - do 0.2%

-	zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%

-	zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26

-	w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

-   Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

-	oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

-	oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

-	oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.

-	oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13

-	Zobowiązuje się dostawcę do przekazania , dla każdej partii piasku , wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników 	badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych niżej i na rysunku 1.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Dla kruszywa do 16 mm:

bok oczka sita			przechodzi przez sito w %

-	0.25 mm			3 ÷ 8

-	0.50 mm			7 ÷ 20

-	1.00 mm			12 ÷ 32

-	2.00 mm			21 ÷ 42

-	4.00 mm			36 ÷ 56

-	8.00 mm			60 ÷ 76

-	6.0 mm			            100

-	31.5 mm			 ---

Dla kruszywa do 31.5 mm:

bok oczka sita			przechodzi przez sito w %

-	0.25 mm			2 ÷ 8

-	0.50 mm			5 ÷18

-	1.00 mm			8 ÷ 28

-	2.00 mm			14 ÷ 37

-	4 00 mm			23 ÷ 47

-	8.00 mm			38 ÷ 62

-	16.0 mm			62 ÷ 80

-	31.5 mm			   100

- Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił:

-	0.3 -dla betonów gęstoplastycznych

-	0.5 -dla betonów plastycznych.

- Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił:

-	35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm

-	30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

# Krzywe uziarnienia kruszywa: a - 0÷31,5 mm, b - 0÷16 mm

Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa.

2.1.3.	Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.	Domieszki i dodatki do betonu

-	Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu :

-	napowietrzającym

-	uplastyczniającym

-	przyśpieszającym lub opóźniającym.

-	Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

-	napowietrzająco - uplastyczniających

-	przyśpieszająco - uplastyczniających.

-	Domieszki do betonów mostowych muszą mieć aprobatę techniczną  	dopuszczenia do  stosowania,  wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

-	Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta.

2.2.	Mieszanka betonowa

- Na budowie należy stosować klasy betonu określone w projekcie technicznym.

- Wg wymagań Ministerstwa Komunikacji (pismo Nr GDDP-8-402/10/87 z dnia 31.07.1987r. ) - poszczególne  elementy   konstrukcji  mostowej w zależności od warunków eksploatacji, należy wykonywać wyłącznie z betonu klasy co najmniej:

B25 	-	fundamenty

B30 	-	pozostałe fundamenty i konstrukcje podpór (w tym masywne 				            w środowisku agresywnym), konstrukcje nośne przęseł 					            (monolityczne  i  prefabrykowane ) z betonu zbrojonego,   elementy  wyposażenia (chodniki).

# Wymagania dla betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:

-	nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250

-	mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania  (F150) - badanie wg PN-88/B-06250

-	wodoszczelność - większa od 0.8 MPa (W8)

-	wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5.

2.2.1.	Skład mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz z dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji , a mianowicie:

-	Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez  wibrowanie.

- Wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5.

- Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera.

-	Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa  grubego  ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.

-	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:

37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

-	Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

-       z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym  teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której  mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się  największą masą objętościową.

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika  w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie.

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów.

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

-	Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

400 kG/m3  -  dla betonu klas B25 i B30

450 kG/m3  - dla betonu klas B35 i wyższych.

Dopuszcza się przekraczanie tych  ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą  Inżyniera.

- 	Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika B określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości  średniej   (R)  i  umownej (RG) i wynikającego z nich wartości  wskaźnika  w/c. Wartości  te  należy wyznaczyć wg  PN-88/B-06250.

-	Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura 	dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1.3 RGb.

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania ( np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury ),   należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.

-	Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

-	wartości  2%  - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających

-	wartości  3.5 ÷ 5.5%  - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa  0 ÷ 16mm

-	wartości  3 ÷ 5%  - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa  0 ÷ 31.5mm

-	wartości  4.5 ÷ 6.5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 16mm

-	wartości  4 ÷ 6%  - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 	0 ÷ 31.5mm.

-	Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

-	metodą Ve - Be

-	metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną 	metodami wg PN-88/B-06250, nie mogą przekroczyć:

-	± 20% wartości wskaźnika Ve - Be

-	± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250,  dokonać aparatem Ve- Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:

-	przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.

-	przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 	całej długości.

4.	Transport

4.1.	Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

-	Środki do transportu betonu:

-	Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

-	Ilość betonomieszarek należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą 	szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku  awarii samochodu.

-	Czas transportu i wbudowania:

-	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

-	90 min.  - przy temperaturze + 150C

-	70 min.  - przy temperaturze + 200C

-	30 min.  - przy temperaturze + 300C

5.	Wykonanie robót

  - Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

5.2.	Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o  szczegółowy harmonogram i dokumentację  technologiczną ( zaakceptowaną przez Kierownika Projektu) obejmującą:

-	wybór składników betonu

-	opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

-	sposób wytwarzania mieszanki betonowej

-	sposób transportu mieszanki betonowej

-	kolejność i sposób betonowania

-	wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach

-	sposób pielęgnacji betonu

-	warunki rozformowania konstrukcji

-	zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera	prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie , a w szczególności :

-	prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.

-	prawidłowość wykonania zbrojenia

-	przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio ułożonego w miejscu	przerwy roboczej

-	prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.

-	prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych  w betonową konstrukcję (sączki 	itp.)

-	gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 	PN-88/B-06250  i  PN-65/B-06251 oraz " Wymaganiami ....."

5.3.	Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1.	Dozowanie składników:

-	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  z dokładnością:

± 2%  - przy dozowaniu cementu i wody,

± 3%  - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.

-	Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2.	Mieszanie składników

-	Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

5.3.3.	Podawanie i  układanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu  pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie.

-	Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

-	położenie zbrojenia,

-	zgodność rzędnych z projektem,

-	czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

-	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m)

-	Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

-	w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych , mieszankę betonową należy układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi

-	przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  rurociągu pompy. Przy betonowaniu 	chodników, gzymsów i stref przydylatacyjnych stosować wibratory  wgłębne.

5.3.4.	Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

-	Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy   nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie poziomej.

-	Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia  buławą wibratora.

-	Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po czym wyjmować powoli w	stanie wibrującym.

-	Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone 	o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,3÷0,7  m.

-	Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 	całej długości.

-	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

-	Zasięg działania  wibratorów   przyczepnych   wynosi   zwykle  od  20  do  50  cm  w kierunku  głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 	długości  elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak ,aby nie powstawały martwe pola

-	Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne

5.3.5.	Przerwy w betonowaniu

-	Przerwy w betonowaniu  należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i  uzgodnionych z projektantem.

-	Ukształtowanie powierzchni betonu  w przerwie roboczej powinno być  uzgodnione z  projektantem, a w prostszych  przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 	głównych.

-	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-	usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy  szkliwa cementowego

-	zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej  z gęstego  zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5 mm.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 	betonowania.

-	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, to czas trwania przerwy  nie powinien  przekraczać 2 godzin.

-	Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3.6.	Wymagania przy pracy w nocy

W  przypadku , gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także w nocy, konieczne  jest  wcześniejsze    przygotowanie   odpowiedniego   oświetlenia ,  zapewniającego prawidłowe  wykonawstwo  robót  i dostateczne  warunki  bezpieczeństwa pracy.

5.3.7.	Pobranie próbek i badanie

-	Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 	laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych  materiałów.

-	Jeżeli beton  poddany  jest  specjalnym   zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli  powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną  normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

-	Badania powinny obejmować:

-	badanie składników betonu

-	badanie mieszanki betonowej

-	badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano  poniżej:

|  | Rodzaj badania | punkt wg normy PN-88/B-06250 | Metoda badania wg | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania składników betonu | 1) Badanie cementu: - czasu wiązania - zmiany objętości - obecności grudek | 3.1 3.1 3.1 | PN-88/B-04300 jw. jw. | Bezpośrednio przed użyciem każdej dostar-czonej partii |
|  | 2) Badanie kruszywa: - składu ziarnowego - kształtu ziarn - zawartości pyłów - zawartości zanieczyszczeń - wilgotności | 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 | PN-78/B-06714 /10 /16 /13 /12 /18 | j.w. |
|  | 3) Badanie wody | 3.3 | PN-88/B-32250 | przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń |
|  | 4)Badanie dodatkowe domieszek | 3.4 | Instrukcji ITB nr 206/77 i świadectw dopuszczenia do stosowania |  |

|  | Rodzaj badania | punkt wg normy PN-88/B-06250 | Metoda badania wg | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania mieszanki | Urabialności | 4.2 | PN-88/B-06350 | przy rozpoczę-ciu robót |
| betonowej | Konsystencji | 4.2 | j.w. | przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą |
|  | Zawartości powietrza | 4.3 | j.w. | j.w. |
|  | 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach | 5.1 | j.w. | po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu |
|  | 2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące | 5.2 | PN-74/B-06261 PN-74/B-06262 | w przypadkach technicznie uzasadnionych |
|  | 3) Nasiąkliwość | 5.2. | PN-88/B-06205 | po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu |
|  | 4) Mrozoodporność | 5.3 | j.w. | j.w. |
|  | 5) Przepuszczalność wody | 5.4 | j.w. | j.w. |

5.4.	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4.1.	Betonowanie w  zależności od warunków atmosferycznych

-	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie  niższych niż plus 50C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

-	Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

-        	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie  w temperaturze do - 50C, jednak wymaga to zgody Kierownika Projektu oraz zapewnienia  temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 350C.

-	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.	Pielęgnacja betonu

5.5.1.	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

-	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 	odparowaniu  wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  i nasłonecznieniem.

-	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

-	Przy temperaturze otoczenia  + 150C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej.

-	Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości  pielęgnowanej powierzchni.

-	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

-	W czasie  dojrzewania    betonu   elementy powinny   być   chronione    przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

- Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji  lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

5.6.	Wykańczanie powierzchni betonu

5.6.1.	Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

-	Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.

-	Pęknięcia są niedopuszczalne.

-	Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 	zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

-	Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,50 cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.

-	Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

5.6.2.	Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

-	Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków.

-	Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach  uzupełnić betonem 	i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną  powierzchnię bez dołków i porów.

-	Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować  wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie 	szkliste.

5.7.	Deskowania

5.7.1.	Uwagi ogólne

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny być wykonywane według projektu technicznego deskowania , opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:

- PN-92/S-10082	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. projektowanie.

- PN-81/B-03150.01	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

- PN-81/B-03150.03	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:

-	parciem świeżej masy betonowej

-	uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać :

-	szybkość betonowania

-	sposób zagęszczania

-	obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

-	zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji

-	zapewniać jednorodną powierzchnię betonu

-	zapewniać odpowiednią szczelność

-	zapewniać łatwy  ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia

-	wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

5.7.2.	Materiały

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy . Minimalna grubość desek 32 mm ,  maksymalna szerokość 18 cm.

5.7.3.	Przygotowanie deskowania

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2÷4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić Kierownik Projektu. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic.

5.7.4.	Tolerancje wykonania deskowania

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem:

-	rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm

-	grubość desek jednego elementu deskowania	± 0.2 cm

-	odchylenie od pionu ściany deskowania   ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm

-	prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości )

-	miejscowe nierówności powierzchni deskowania przy pomiarze łatą dł.3.0 m) ± 0.2 cm

-	wymiary kształtu elementu betonowego	  - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm

+0.5% wysokości i nie więcej niż + 2.0 cm  0.2% grubości (szerokości )  nie więcej niż

+0.2 cm + 0.5% grubości (szerokości)  i nie więcej niż +0.5 cm.

5.7.5.	Dopuszczalne ugięcia deskowania

-	w deskach i belkach pomostów				            1/200 l

-	w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych

lub żelbetowych						1/400 l

-	w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych

lub żelbetowych						1/250 l

6.	Kontrola jakości robót

Badania i pomiary do kontroli jakości przeprowadzane są na koszt Wykonawcy, w laboratorium zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

6.1	Badania kontrolne betonu

6.1.1.	Wytrzymałość na ściskanie

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję przepustu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:

-	6 próbek na partię betonu.

Próbki należy pobierać komisyjnie z udziałem przedstawicieli Nadzoru, zapewniając ich oznaczenie w sposób gwarantujący autentyczność.

W przypadku konieczności wstrzymania robót na czas oczekiwania na rozstrzygające wyniki badań betonu, Wykonawca nie może wysuwać roszczeń z tego tytułu.

Wykonawca ma obowiązek dokonać wyburzeń na własny koszt konstrukcji, której beton nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji.

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu , należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Projektu, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

W przypadku gdy warunki a) lub b) normy nie są spełnione , kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy ( uwzględniając zalecenia wyżej wymienione ).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne , to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od  28 dni.

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy , jeśli jego wytrzymałość określana na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:

a)	 przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15

Ri min> RbG  ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 ) gdzie:

Ri min 	- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n  próbek

	- współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej

RbG	- wytrzymałość gwarantowana

liczba próbek n od 3 do 4 	współczynnik  = 1.15

liczba próbek n od 5 do 8	współczynnik  = 1.10

liczba próbek n od 9 do 14 	współczynnik  = 1.05

W przypadku , gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeżeli

Ri min > RbG	( 3 )

oraz

R > 1.2 RbG 	( 4 )  gdzie :

R    - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek , obliczona 	wg  normy

b)	przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast 			warunku nr 2 obowiązuje warunek

R - 1.64s > RbG	( 6 ) w którym

R - średnia wartość według wzoru 5 normy

s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone ze wzoru nr 7 normy.

W przypadku , gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s , według 	wzoru 7 normy , jest większe od wartości 0.2R, gdzie R według wzoru 5 	normy , zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży 	rozrzut wytrzymałości.

6.1.2.	Nasiąkliwość betonu

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz  w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z  PN-88/B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

6.1.3.	Mrozoodporność betonu

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej  1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników  i  sposobu  wykonywania  betonu - po  12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki  należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących daną  partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku  28  dni.

6.1.4.	Wodoszczelność betonu

Wymagany stopień wodoszczelności  sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6  próbek  regularnych o grubości  nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy  100 mm.

Próbki przechowywać  należy w warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg  PN-88/B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu wbudowanego w określoną projektem konstrukcję w deskowaniu. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu.

8.	Odbiór robót

8.1.	Zgodność  robót  z projektem i Specyfikacją

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu.

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.2.1.	Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu robót.

8.2.2.	Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu lub inne dokumenty potwierdzone przez Kierownika Projektu.

8.3.	Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

- Podstawa płatności

9.1       Ogólne warunki płatności

###### Ogólne warunki płatności określone zostały w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”

  - Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

- wykonanie niezbędnych deskowań z ich późniejszą rozbiórką ,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie niezbędnych badań kontrolnych

- usunięcie  będących własnością  Wykonawcy materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy.

Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie.

10.	Przepisy związane

PN-88/B-04300	Cement.  Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002	Cementy specjalne.

PN-88/B-30011	Cement portlandzki szybkotwardniejący.

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Pismo Ministerstwa Komunikacji  nr GDDP-8-402/17/87 z dnia 31.01.1987r.

BN-70/9080-02	Rusztowania stalowe z elementów składanych.

BN-70/9082-01	Rusztowania drewniane budowlane.

WP-D, DP31	Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00	Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-76/B-06714/10	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.

PN-76/B-06714/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-78/B-06714/13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

PN-91/B-06714/15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-77/B-06714/18	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-91/B-06714/34	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-86/B-04320	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-90/B-06240	Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-63/B-06261	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/S-10040	Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. projektowanie.

PN-74/B-06261	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/S-10082	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. projektowanie.

PN-93/S-10080	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-92/D-95017	Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

PN-75/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10	Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21	Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

PN-76/P-79005	Opakowania transportowe. Worki papierowe.

"Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych". Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych , Warszawa 1990.Zatwierdzone do stosowania zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990 r.