- M-15.01.03

- IZOLACJE PRZECIWWODNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

- 1.Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy rozdział Specyfikacji opisuje wykonanie izolacji przeciwwodnych na:

        - powierzchniach konstrukcji betonowych znajdujących się poniżej poziomu terenu, które zostaną zasypane gruntem,

        - powierzchniach betonowych znajdujących się powyżej poziomu terenu, przeznaczonych do zabezpieczenia,

ramach inwestycji: „PRZEBUDOWA ULICY OBJAZDOWEJ W KŁODZKU”.

- 2. Materiały

- 2.1. Uwagi ogólne

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania izolacji przeciwwodnej powinny mieć aprobatę techniczną IBDiM.

- Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi świadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzające właściwości i trwałość materiału hydroizolacji wraz ze szczegółowym opisem i wynikami wykonanych badań jakości.

- 2.2. Materiał gruntujący

Materiał gruntujący przeznaczony do uszczelnienia podłoża betonowego przed wykonaniem hydroizolacji powinien być zgodny z PN-B-24620. Lepkość materiału gruntującego powinno umożliwiać jego penetrację w podłoże betonowe bez tworzenia powłoki (błonki).

- 2.3. Materiały bitumiczne (typu) rodzaju P i R

Materiały bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji przeciwwodnej powinny być jak niżej:

- rzadki (R) roztwór asfaltu plastyfikowanego rozcieńczalnikiem - zgodny z PN-B 24620,

- średnio-gęsty roztwór (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub rozcieńczalnikiem organicznym, zgodny z  PN-B-10260 oraz PN-B-24620.

- 2.4. Roztwór do gruntowania

Roztwór do gruntowania powinien być zgodny z PN-B-24620 dla lepkości 50 s.

- 3. Sprzęt

Wykonawca powinien podać w metodzie wykonania dane sprzętu, który zamierza stosować w celu wykonania izolacji przeciwwodnej.

- 4.  Transport, przenoszenie i składowanie

  - Uwagi ogólne

      - Transport, przenoszenie i składowanie materiałów hydroizolacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami producenta.

      - Transport i składowanie materiałów do powierzchniowego zabezpieczenia betonu zawierających żywice syntetyczne i rozpuszczalniki powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi transportu materiałów toksycznych i łatwopalnych podanymi w ST D-M-00.00.00.

      - Materiały do powierzchniowego zabezpieczenia betonu należy dostarczać w szczelnych pojemnikach.

  - Składowanie materiałów asfaltowych na powłoki asfaltowe

Materiały asfaltowe na powłoki asfaltowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego, w temperaturze nie niższej niż +5OC i nie wyższej niż +25OC oraz w wyraźnie oznakowanych pojemnikach.

- Wykonanie robót

  - Uwagi ogólne

        - Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis programu i metody wykonania.

        - Opis metody wykonania powinien zawierać informacje:

        - dane dotyczące proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj i właściwości materiałów,

        - metodę przygotowania i układania, w tym sprzęt, który Wykonawca zamierza stosować,

        - dane dotyczące warstwy ochronnej służącej do zabezpieczenia powłoki izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem spowodowanym pracą sprzętu wykonującego nawierzchnię lub przejazdem pojazdów w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów,

        - wszelkie ograniczenia robót wynikające z warunków atmosferycznych lub przepisów ochrony środowiska,

        - sposób wykonania robót przy wpustach, szczelinach dylatacyjnych, chodnikach i innych elementach znajdujących się w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub w jej pobliżu,

        - certyfikaty (świadectwa) badań i zalecenia producenta,

        - proponowane rodzaje i częstotliwość badań w okresie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

      - Hydroizolację i powłoki ochronne powierzchni położonych ponad powierzchnią gruntu powinny być zgodne z typem określonym w Kontrakcie i wykonane na powierzchniach opisanych w Kontrakcie.

      - Pojemniki z materiałami powinny pozostać szczelnie zamknięte do czasu, gdy będzie konieczne wykorzystanie ich zawartości. Zawartość jakiegokolwiek otwartego pojemnika należy zużyć w ciągu 48 godzin lub zgodnie z instrukcjami producenta, albo składować w bezpieczny sposób.

  - Odwodnienie

      - Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 300 mm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła należy utrzymać w całym okresie robót.

  - Ograniczenia robót wynikające z temperatury

      - Dla powłok bitumicznych oraz powłok bitumicznych modyfikowanych żywicami syntetycznymi, temperatura powietrza i betonu nie powinna być niższa niż +5oC i nie wyższa niż +25oC.

      - Dla powłok z żywic syntetycznych, temperatura powietrza i betonu nie powinna być niższa niż +8oC (temperatura betonu musi być o 3oC wyższa od temperatury rosy) i nie wyższa niż +25oC.

      - Robót izolacyjnych nie należy wykonywać w okresie występowania opadów, bezpośrednio po ustaniu deszczu lub mżawki, lub gdy ograniczenia robót wynikają z zaleceń producenta.

  - Przygotowanie powierzchni betonu

      - Przed zastosowaniem materiału gruntującego, Wykonawca powinien naprawić wszystkie wady powierzchni i uzyskać akceptację Inżyniera.

      - Należy stosować się do wymagań podanych w pkt. 1801.5.3

  - Przygotowanie materiału

      - Materiał powłoki ochronnej należy przygotować do użycia zgodnie z instrukcjami producenta. Ilości użytych rozpuszczalników i dodatków powinny być zgodne z jego wymaganiami.

      - Nie należy używać otwartego płomienia w odległości 20 m od miejsca robót powłokowych.

  - Gruntowanie powierzchni betonowych

Jeżeli powierzchnię betonową należy zagruntować przed wykonaniem hydroizolacji asfaltowej, lub innej zaakceptowanej hydroizolacji przeciwwodnej, podłoże betonowe należy dokładnie uszczelnić równomiernie nałożonym materiałem gruntującym. Materiał gruntujący należy dokładnie rozprowadzić szczotkami po powierzchni podłoża usuwając jego nadmiar z zagłębień gruntowanej powierzchni.

  - Zastosowanie środków ochrony betonu poniżej poziomu gruntu

- 5.7.1 Roztwór do gruntowania

Powłokę hydroizolacyjną z asfaltu upłynnionego należy układać na gorąco w dwóch warstwach, w ilości 0,6l/m2 dla każdej warstwy. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy

- 5.7.2 Materiały hydroizolacyjne (typu) rodzaju P i R

Powłokę z roztworu rodzaju P należy wykonywać jednokrotnie, na podłożu zagruntowanym powłoką rodzaju R, tak aby łączna grubość warstw nie była mniejsza niż 2 mm.

- 5.7.3 Materiały opatentowane

Opatentowane materiały i systemy do hydroizolacji należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Oczyszczenie wykonanej izolacji przeciwwodnej

Po wykonaniu robót należy usunąć z powierzchni hydroizolacji wszelkie tłuszcze i oleje, a na polecenie Inżyniera ułożyć dodatkową powłokę ochronną, jeżeli usunięcie tych zanieczyszczeń w jakimkolwiek stopniu może zmniejszyć skuteczność wykonanej powłoki.

  - Ochrona warstwy izolacji przeciwwodnej

Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwodną należy chronić przed światłem słonecznym, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez okres co najmniej sześciu godzin od zakończenia robót.

  - Tymczasowe zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej

Po wykonanej hydroizolacji nie może odbywać się żaden ruch pojazdów bez uprzedniego docelowego przykrycia inna warstwa skutecznie chroniąca ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Dopuszczenie ruchu pojazdów po zabezpieczonej warstwie izolacji wymaga zgody Inżyniera.

- Kontrola jakości robót

  - Uwagi ogólne

Procedury badań wykonywanych zarówno w czasie wykonywania, jak również po wykonaniu izolacji przeciwwodnej powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawcę.

  - Badanie wykonanych powłok

Grubość powłoki powinna być zgodna z wartością podaną w Kontrakcie lub według odpowiedniej specyfikacji określonej przez Producenta dla wymaganego okresu eksploatacji.

  - Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót

Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo dla każdej warstwy.

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.  Jednostką miary jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni elementu. Do płatności przyjmuje się ilość metrów kwadratowych wykonanej i odebranej powierzchni.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiory należy wykonać dla każdej operacji wykonanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za metr kwadratowy izolowanej powierzchni elementu, zgodnie z określeniem podanym w pkt 7.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu technologii i Organizacji Robót  oraz PZJ,

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń,

- oczyszczenie powierzchni betonu,

- zagruntowanie powierzchni betonu,

- ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową,

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe.

10. Dokumenty  związane:

Normy

- PN-B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań

- PN-B-10260	Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe do stosowania na zimno.

- PN-B-24625	Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

- PN-B-27620	Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

Inne dokumenty:

- Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu żywicami silikonowymi – opublikowane przez IBDiM Nr 3, 1977r.

- „Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych” – IBDiM Nr 32, W-wa 1991r

„Metody badań i oceny materiałów izolacyjnych i mastyksów”.