M.12.01.02.

ZBROJENIE BETONU

1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania   dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia w ramach inwestycji pn:

„PRZEBUDOWA ULICY NADRZECZNEJ W KŁODZKU”.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zbrojenia następujących elementów obiektu:

- przygotowanie i montaż zbrojenia wzmocnienia żelbetowego,

- osadzenie dwóch ceowników [ NP120 prowadzących pod wsunięcie stalowego płaszcza,

- wykonanie kotew 25 mm stalowych w ścianach pionowych podparcia łuku,

- przygotowanie i montaż zbrojenia belek podporęczowych,

- wykonanie kotew stalowych fi. 12mm, długość 40 cm,

- przygotowanie zbrojenia elementów żelbetowych płyt i ustrojów nośnych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi   normami   oraz  określeniami  stosowanymi lub użytymi w ST DM.00.00.00.

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami  Kierownika Projektu.   Ogólne   wymagania  podano  w  ST  DM.00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2. Materiały

Do  wykonania  robót  w  zakresie  określonym  punktem  1.3.  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

2.1. Pręty ze stali  klasy  A-II 18G2b do zbrojenia  betonu  zgodnie  z  wymaganiami

PN-82/H-93215 i Specyfikacji  Ogólnej  "Stal wiotka niesprężająca".

Do budowy elementów żelbetowych potrzebna będzie stal zbrojeniowa:

- Klasy A-II 18G2-b

Klasa,  gatunek  i  średnica muszą być zgodne z Dokumentacją  Projektową  i  ST.

Stal  dostarczona  na  budowę  musi  mieć atest producenta o  zawartości zgodnej z ST.

Atest winien zawierać:

- nazwę wytwórcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

- masę partii,

- rodzaj obróbki cieplnej

Stal  która  nie  posiada atestu producenta musi być poddana  badaniom na koszt Wykonawcy.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgów prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,

- średnica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obróbki cieplnej

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów i masy wg PN-82/H-93215,

- próba rozciągania wg PN-80/H-04310,

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą pozytywny wynik.

2.2. Elektrody EB 150

2.3. Betonowe lub plastikowe podkładki dystansowe

Nie dopuszcza się stosowania drewna, cegły lub prętów stalowych jako podkładek dystansowych.

  - Drut montażowy

Należy używać wyżarzonego drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niż 0,8  mm (o ile nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych).

3. Sprzęt

Roboty  należy  wykonywać  przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu   mechanicznego,  przeznaczonego  dla  realizacji  robót zgodnie   z   założoną  technologią  oraz zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i mostowym oraz wymagania BHP.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Transport dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności  ułożenia  i  umocnienia  ładunku  akceptowanymi  przez Kierownika Projektu.

Stal przywieziona na budowę nie   powinna być zdeformowana i zanieczyszczona. Na budowie winna  być tak magazynowana i składowana aby nie była narażona na zawilgocenie  i  zanieczyszczenie.

5. Wykonanie robót

Przygotowanie,  montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać  wymaganiom  PN-91/S-10042 oraz Specyfikacji Ogólnej pt. „Zbrojenie niesprężające betonu prętami stalowymi wiotkimi” wydanej przez GDDP.

Wykonawca   przedstawi  Kierownikowi Projektu  do  akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie ona wykonywana.

Organizację  robót  dostosować  do  uwag  zawartych w opisie   technicznym.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie prętów.

W  przypadku  skorodowania  prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia  w  stopniu  przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia  powstały  w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi tłuszcz

Stal  narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal  pokrytą  łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub mechanicznie lub też przez piaskowanie.  po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe  są  również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu

5.1.2. Prostowanie prętów.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej  wynosi  4mm.  Dopuszcza  się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych.

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu  materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia.  Pręty  ucina się z dokładnością do 1.0cm. Cięcia przeprowadza  się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.

Wydłużenia  prętów  (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje tabela w ST.

5.1.4. Odgięcia prętów, haki.

Minimalne  średnice  trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042).

Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.

Na  zimno,  na  budowie  można  wykonywać  odgięcia  prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:

- 10d - dla stali klasy A-II

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia  ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna  średnica  odgięcia strzemion prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2. Montaż zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogólne.

Do   zbrojenia   betonu   należy   stosować  stal  spawalną (PN-91/S-10042).

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po  ułożeniu i odebraniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,  zabłoconej      i  oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe  jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż  przewidziane  w  projekcie oraz

zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu.

Układanie  zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania .

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

- czołowe, elektryczne, oporowe,

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

- czołowe  wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

Do zgrzewania lub  spawania    prętów   mogą   być   dopuszczeni   spawacze   z  uprawnieniami.  Zaleca  się stosowanie elektrod EB150.

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.

Dopuszcza się łączenie a zakład bez spawania (wiązanie drutem)  prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami

dystansowymi.

Drut  wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia  prętów o średnicy do 12mm.

Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program badań obejmuje:

- badania w czasie budowy,

- badania po zakończeniu budowy,

- badania dodatkowe.

Badania w czasie budowy  polegają na sprawdzeniu na bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  materiałów  i  zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi  normami.  Badania  powinny  objąć  wszystkie etapy, a przede  wszystkim  takie roboty, które przy odbiorze ostatecznym nie  będą  widoczne,  a jakość ich wykonania nie będzie mogła być  sprawdzona.

Badania te obejmują:

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie zgodności zmontowanego zbrojenia z projektem i normami,

- sprawdzenie prawidłowego oczyszczenia stali przed betonowaniem

Wyniki  badań  oraz  wnioski  i  zalecenia  należy wpisać do  Dziennika Budowy.

Badania po zakończeniu budowy obejmują:

- ewentualne badania nieniszczące,

6.2. Kontrola zbrojenia.

Kontrola   zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania   powinna być dokonana przez Kierownika Projektu i fakt ten potwierdzony  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Inżynier powinien stwierdzić   zgodność  ułożenia  zbrojenia  z  projektem  technicznym  i  odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnicy,  długości  i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego    otulenia  i  pewności  utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.   Sprawdzenie   grubości   otuliny   może   być   dokonywane  przez  Kierownika Projektu również  po  betonowaniu, przy  użyciu  przyrządów  magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie,  że  w  trakcie  betonowania nastąpiło przesunięcie szkieletu  zbrojenia.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości  obciąża  Wykonawcę robót niezależnie od dokonanych uprzednio  odbiorów.

6.3. Badania dodatkowe.

Badania  dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. Obmiar robót

Dla  stali  zbrojeniowej  jednostką obmiaru jest 1 kg wiotkiej stali zbrojeniowej wbudowanej w elementy betonowe obiektu.  Do obliczania ilości wbudowanej stali zbrojeniowej  przyjmuje  się  łączną  długość zmontowanego  w  zbrojenia przemnożoną przez ciężar jednostkowy w  kg/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,  przekładek  montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości materiału w wyniku stosowania  przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od  wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Odbiory  należy  dokonać  sprawdzając  przytoczone  w  p.  6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim   protokołem,   zgodnie   z   przyjętymi  w  ST DM.00.00.00. zasadami.   Podstawą   odbioru   jest  pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST.

Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie, wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć  jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać   za  niezgodne  z  wymaganiami  norm  i  kontraktu.  W takiej sytuacji  wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić roboty do  zgodności z normą  i przedstawić do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne warunki płatności

Ogólne warunki płatności określone zostały w ST DM.00.00.00.

9.2. Szczegółowe warunki płatności.

Płaci się za kg wbudowanej stali.

Cena   jednostkowa   uwzględnia:

- dostarczenie   niezbędnych  czynników  produkcji,

- oczyszczenie,

- przycięcie,

- wygięcie    oraz    zmontowanie   w  zbrojonych elementach stali   zbrojeniowej   klasy     A-II, oczyszczenie  stanowisk  pracy  i  usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów   poza pas drogowy.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/06.  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215.  Pręty  stalowe  walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.

PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i sprężone. Projektowanie. Wydawnictwa   Normalizacyjne "ALFA" . Warszawa 1992.

PN-77/S-10040 Żelbetowe  i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Ogólna Specyfikacja  Techniczna M. 12.00.00. Zbrojenie niesprężające betonu prętami stalowymi wiotkimi.

Świadectwa i materiały informacyjne producentów.